VOCI DI CAPITOLATO

Pannello da copertura modello Isolpack Sigma  [……]  mm

Pannelli ISOLPACK ROOF DECK modello Sigma costituito da supporto metallico ricavato mediante profilatura da nastri di acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciatura di colore bianco grigio in esterno e supporto in cartonfeltro bitumato cilindrato in interno, passo utile 710mm. Profilo interno con altezza greca 70mm interasse greche 177,5mm, protetto da pellicola pelabile; coibente formato da schiumatura in continuo di resine poliuretaniche (PUR) con densità media 39 Kg/mc dello spessore di [……]   mm.